ПС-Грунт

полиуретановый однокомпонентный грунт

для защиты бетонных полов

- значительно улучшает адгезию финишного слоя эмали или наливного пола

- снижает расход финишного покрытия полиуретановых эмалей

- максимальная простота и удобство нанесения

ПС-Грунт — однокомпонентный полиуретановый грунт для бетонных полов.

Однокомпонентный полиуретановый грунт обеспечивает заполнение мелких пор, надежное сцепление полиуретановых материалов с основанием, обеспечивает дополнительное упрочнение и обеспыливание основания. Отверждается влагой воздуха.

Нанесённый на прочное бетонное основание ПС-Грунт обладает следующими эксплуатационными характеристиками:

- стойкостью к средним механическим воздействиям и вибрационным нагрузкам;

- химической стойкостью к ГСМ и СОЖ;

- высокая прочность на сжатие и растяжение;

- водостойкостью и водонепроницаемостью;

- стойкостью к температурным перепадам.

Применение

Полиуретановая грунтовка ПС-Грунт предназначается для грунтования бетонных и асфальтобетонных полов:

- различного промышленного и гражданского назначения;

- складов, цехов, ангаров;

- многоэтажных парковок и гаражных комплексов;

- автосервисов, автомастерских, СТО

- подвальных и подсобных помещений.

Грунтовка по бетону применяется в качестве подготовительного слоя перед нанесением полиуретановой эмали Полимерстоун-1, наливного пола Полимерстоун-2, толстослойного компаунда Тексипол-2 Эксперт «Быстрый пол».

Важно отметить, что только качественно подготовленная поверхность и проведённое грунтование, обеспечивают высокое качество финишного покрытия.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

| Подготовка |
| --- |
| Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.03-87 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. |
| Перед применением грунт тщательно перемешивается низкооборотистой дрелью с лопастной мешалкой в течении 2-3 минут. |
| Температура проведения работ, не ниже | +5°С |
| Прочность основания на сжатие, МПа, не менее | 20 |
| Прочность основания на отрыв, МПа, не менее | 1,5 |
| Относительная влажность основания, не более | 4 % |
| Температура поверхности, не более | +40°С |
| Потребуется | Валик для шероховатых поверхностей, рукоятка для валика, стержень телескопический. |
| Очистка оборудования | Ксилол, Р-универсал |
| Нанесение |
| Грунтовочный слой Состав равномерно распределяется по поверхности с помощью валика для шероховатых поверхностей (теоретический расход ≈ 0,12-0,25 кг на 1 м² в зависимости от марки бетона и его состояния). Нанесение финишного слоя (эмали, наливного пола) можно производить через 4 часа после нанесения грунтовочного слоя, но не позднее чем через 24 часа. |
| Расход 1 комплекта ПС-Грунт: - 1 грунтовочный слой при расходе 0,12 кг – 160 м² - 1 грунтовочный слой, нанесённый на низкомарочный бетон при расходе 0,25 кг – 80 м² |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия |  |
| Основа материала | Однокомпонентный полиуретановый состав на основе модифицированного полимера и целевых добавок |
| Внешний вид пленки | Однородная глянцевая, прозрачная поверхность |
| Объем сухого остатка, % | 25 |
| Цвет покрытия | янтарный |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 30 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 3 |
| Готовность покрытия к щадящим пешеходным нагрузкам (20,0±0,5)°С, ч, не более | 12 |
| Рабочий интервал температур после набора прочности | -50˚С до +70˚С |

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение.
Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

От -30 до +35 °С

Грунт хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Не нагревать. Беречь от огня. 
Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.

Тара 20л.

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!